第一批现场产能复核镁砂企业（项目）清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 企业地址 | 主要产品 | 主要生产设备 | 核定产能（万吨/年） |
| 辽阳市（8个） |
| 1 | 辽阳碧隆耐火材料制品有限公司 | 辽阳县首山镇黑牛庄村 | 电熔镁砂 | 4000kVA变压器2台 | 1.00 |
| 2 | 辽阳铸丰材料科技有限公司 | 辽阳县首山镇兰唐路7号 | 电熔镁砂 | 5000kVA变压器4台 | 2.20 |
| 3 | 辽宁华信新材料科技有限公司 | 辽阳县兴隆镇兴隆台村 | 轻烧氧化镁 | 10万吨/年回转窑2条 | 20.00 |
| 4 | 辽阳碧隆碳素有限公司 | 辽阳市太子河区沙岭镇东街 | 电熔镁砂 | 3200kVA变压器2台、3150kVA变压器2台 | 1.42 |
| 5 | 辽阳天成实业有限公司 | 辽阳市太子河区沙岭镇东街 | 电熔镁砂 | 南区3200kVA变压器8台北区1800kVA变压器3台、1600KVA变压器3台 | 1.65 |
| 6 | 辽阳成龙矿产品有限公司 | 辽阳市太子河区朝光村 | 电熔镁砂 | 3200kVA变压器1台、1600kVA变压器1台 | 0.54 |
| 7 | 辽阳天桥镁制品有限公司 | 辽阳市文圣区小屯镇小屯村 | 电熔镁砂 | 3150kVA变压器2台 | 0.70 |
| 8 | 辽阳天乔耐火材料有限公司 | 辽阳市文圣区小屯镇上平洲村 | 电熔镁砂 | 3600kVA变压器2台 | 0.86 |
|  | 合 计 |  |  |  | 28.37 |
| 抚顺市（3个） |
| 1 | 抚顺县群峰菱镁有限公司 | 东洲区哈达镇上年村 | 轻烧氧化镁 | 轻烧反射窑2座2座窑炉外形尺寸均为长5米，宽5米，有效高度为7米 | 1.50 |
| 2 | 抚顺市鑫缘镁制品厂 | 东洲区哈达镇富尔哈村 | 轻烧氧化镁 | 轻烧反射窑4座4座窑炉外形尺寸均为外径5.4米，有效高度为10米 | 3.00 |
| 3 | 抚顺汇金耐火材料制造有限公司 | 顺城区会元乡马金村 | 电熔镁砂 | 2250kVA变压器12台2000kVA变压器2台 | 3.46 |
|  | 合 计 |  |  |  | 7.96 |